| Materiál | pozink. ocel | hliník | měď | nerez. ocel | titan | cín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pozink. ocel | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| hliník | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| měď | ne | ne | ano | ano | ne | ano |
| nerez. ocel | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| titan | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| cín | ano | ano | ano | ano | ano | ano |